2025.01.10

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INIEKCYJNE WZMACNIANIE GRUNTU METODĄ

INIEKCJI STRUMIENIOWEJ „JET GROUTING”

# WSTĘP

## Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót oraz badań kontrolnych związanych z wykonywaniem kolumn i pali iniekcyjnych formowanych w gruncie techniką iniekcji strumieniowej „jet grouting”.

## Zakres stosowania ST

Przykładowa Specyfikacja Techniczna może służyć do opracowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, która jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

## Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót wymienionych
w p. 1.1., związanych z iniekcyjnym kształtowaniem (formowaniem) kolumn i pali, przy zastosowaniu technologii „jet grouting”. Wykonanie kolumn (pali) iniekcyjnych ma na celu wzmocnienie podłoża, a tym samym zapewnienie wymaganej nośności podłoża gruntowego zarówno dla obiektów istniejących jak i projektowanych (budynków, budowli, obiektów liniowych i ich nasypów itp.). Efektem wykonanych prac iniekcyjnych jest m. in.: przeniesienie projektowanych obciążeń na warstwy nośne podłoża lub poniżej dna wykopu, modyfikacja parametrów podłoża w sposób zapewniający bezpieczne posadowienie obiektu, uzyskanie zakładanych parametrów gruntów wzmacnianych.

### Kolumna iniekcyjna (pal iniekcyjny) – zainiekowana bryła gruntu o kształcie zbliżonym do walca i zakładanej średnicy, określonej w Dokumentacji Projektowej, powstała w wyniku bezpośredniego wymieszania wtłaczanego zaczynu wiążącego z cząsteczkami gruntu (bryła gruntu o zmodyfikowanych własnościach).

### Stopień wzmocnienia gruntu (Sw) – stosunek objętości kolumn iniekcyjnych
do ogólnej objętości bryły podłoża gruntowego podlegającej wzmocnieniu. Stopień ten zależny jest od średnicy kolumn, ich rozstawu i głębokości.

## Określenia podstawowe

### Technologia „jet grouting” – sposób iniekcyjnego wzmacniania gruntu przy użyciu zaczynu wiążącego. Iniekt podawany jest do gruntu strumieniem pod ciśnieniem, przez dysze iniekcyjne o średnicy od 1,5 do kilku mm rozmieszczone po obwodzie zapuszczanego w grunt przewodu iniekcyjnego. Przewód iniekcyjny w trakcie podawania iniektu do gruntu podlega ruchowi posuwistemu i obrotowi. Prędkość wyciągania żerdzi i prędkość obrotowa powinny być dostosowane do panujących warunków gruntowych, zastosowanych średnic dysz i wymaganej geometrii kolumn (pali). Cieśnienie iniekcji mierzone na króćcu tłocznym pompy mieści się zazwyczaj w przedziale od 10,0 do 100,0MPa.

## Ogólne wymagania dotyczące robót.

### Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami przedstawiciela nadzoru robót ze strony Zamawiającego. Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna na podstawie, której wykonuje się wzmacnianie gruntu metodą iniekcji strumieniowej powinna zawierać:

- plan urządzeń i instalacji podziemnych w miejscu budowy, dostępne informacje
o istniejących fundamentach lub innych przeszkodach oraz – w razie potrzeby, wymagania dotyczące zabezpieczeń i sprawdzania w czasie robót rzeczywistego położenia urządzeń,

- dokumentację badań podłoża, podającą budowę geologiczną, parametry geotechniczne warstw gruntu, poziomy występowania i poziomy piezometryczne wód gruntowych, dane o przepuszczalności warstw oraz składzie chemicznym wód
i agresywności środowiska oraz informację dotyczące pęcznienia gruntu, jeśli charakterystyka podłoża gruntowego może na to wskazywać.

- projekt wykonawczy (technologiczno – wykonawczy) wzmocnienia podłoża,

- na życzenie zamawiającego: Program Zapewnienia Jakości, Instrukcję Bezpiecznego Wykonania Robót, wymagania BHP.

Dokumentacja technologiczna powinna być opracowana przez specjalistyczne przedsiębiorstwo wykonujące iniekcyjne wzmocnienie gruntu albo przez nie uzgodniona.

Projekt wykonawczy (technologiczno – wykonawczy) powinien być sporządzony przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

Dokumentacja projektowa:

- dla obiektów o szczególnym znaczeniu,

- dotycząca obiektów zabytkowych,

- dla złożonych zagadnień geotechnicznych, o dużym stopniu skomplikowania,

- dotycząca wzmocnienia podłoża gruntowego pod fundamentami istniejących obiektów budowlanych,

powinna być opracowana lub zweryfikowana przez projektanta posiadającego doświadczenie w sporządzaniu projektów dla tego typu robót.

Zalecane jest posiadanie w zespole projektowym konstruktora posiadającego uprawnienia do projektowani bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej wraz z specjalizacją techniczno – budowlaną geotechnika.

### Kierownictwo i nadzór robót

W czasie robót należy zapewnić dozór techniczny ze strony wykonawcy i nadzór ze strony zamawiającego. Roboty iniekcyjne należy prowadzić pod nadzorem kierownika robót iniekcyjnych posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

W przypadku prac o szczególnym znaczeniu, dużym stopniu skomplikowania,
w obiektach zabytkowych, a w szczególności dla prac związanych ze wzmacnianiem podłoża gruntowego pod fundamentami istniejących obiektów budowlanych, nadzór nad robotami należy powierzyć kierownikowi posiadającemu doświadczenie w prowadzeniu tego typu robót (udokumentowane np. referencjami lub wpisem do dziennika robót iniekcyjnych / dziennika budowy),

Zalecane jest posiadanie w zespole wykonawczym inżyniera posiadającego uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej wraz z specjalizacją techniczno – budowlaną: geotechnika.

Pod nieobecność kierownika robót iniekcyjnych obowiązkiem wykonawcy jest zapewnić kompetentnego zastępcę (inżyniera) pełniącego nadzór nad robotami iniekcyjnymi.

Przebieg robót powinien być bieżąco dokumentowany w dzienniku robót iniekcyjnych oraz w metrykach kolumn iniekcyjnych.

### Zgodność z dokumentacją

Kolumny (pale) należy wykonać zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. W przypadku stwierdzenia niezgodności warunków geotechnicznych z podanymi w dokumentacji lub w przypadku innych nieprzewidzianych okoliczności, należy powiadomić projektanta oraz przeanalizować potrzebę odpowiednich zmian konstrukcji i sposobu wykonania robót.

### Inne wymagania

W kwestiach nie będących przedmiotem specyfikacji, należy przestrzegać wymagań dla robót ogólnobudowlanych oraz norm, przepisów BHP i innych dokumentów dla odpowiednich rodzajów robót.

# MATERIAŁY

Najczęściej stosowanymi materiałami są  cement, woda i ewentualnie dodatki modyfikujące własności technologiczne zaczynu iniekcyjnego oraz stal zbrojeniowa
w odpowiednim, przewidzianym w projekcie typie i gatunku.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie zaczynów wiążących na bazie środków mineralnych i chemicznych, gwarantujących osiągnięcie celu założonego w Dokumentacji Projektowej.

Skład zaczynu, jak i wszystkie parametry techniczne formowania kolumn (pali) iniekcyjnych określa Wykonawca wzmocnienia w opracowanym projekcie technologicznym.

## Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia kolumn (pali) iniekcyjnych należy stosować stal zbrojeniową
o parametrach zgodnych z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej.

Zastosowana stal musi posiadać świadectwo jakości.

## Cement

Do formowania kolumn przy zastosowaniu technologii „jet grouting” wskazane jest stosowanie cementu o markach 32,5 R, 42,5R lub 52,5R. Zastosowany cement powinien zapewniać uzyskanie żądanych parametrów technicznych wzmocnienia zawartych
w Dokumentacji Projektowej.

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:

- Dla cementu workowanego – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), ofoliowane palety.

- Dla cementu luzem – zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w otwory do przeprowadzania pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca składowania.

Cement nie może być użyty po okresie:

- 20 dni w przypadku przechowywania go w składach otwartych,

- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych.

W przypadku zaczynów wykonanych na bazie innych środków wiążących, według indywidualnych receptur gwarantujących osiągnięcie celu projektowego, należy dołączyć instrukcje sporządzania oraz przechowywania poszczególnych składników i gotowego zaczynu.

## Woda zarobowa

Wodę zarobową do sporządzenia zaczynów cementowych należy pobierać wprost
z wodociągów lub studni albo dowozić beczkowozami ze sprawdzonych źródeł. Woda zarobowa powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Woda wodociągowa nie wymaga badań. Woda ze studni lub innych miejsc uzyskania powinna spełniać warunki w/w normy.

# SPRZĘT

Do wykonania robót iniekcyjnych według technologii przewidzianej w niniejszej ST należy użyć specjalistyczny sprzęt składający się z następujących podstawowych elementów:

- Wiertnica  wraz z osprzętem (głowica iniekcyjna, przewód iniekcyjny, dysze),

- Ultramikser (wysokoobrotowa mieszarka),

- Mieszalnik wolnoobrotowy,

- Wysokociśnieniowa pompa iniekcyjna (10 - 100MPa)

- Manometry zegarowe wraz z ochraniaczem,

- Waga typu „Baroid” do pomiaru gęstości zaczynu cementowego.

Doboru sprzętu dokonuje Wykonawca i uzgadnia go z Inżynierem (nadzorem inwestorskim).

# TRANSPORT

Transport materiałów i sprzętu wykonuje się ogólnodostępnymi środkami transportowymi dostosowanymi do przewozu określonych towarów.

# WYKONANIE ROBÓT

## Wymagania ogólne

Roboty iniekcyjne objęte niniejszą Specyfikacją Techniczną wykonywane mogą być tylko przez Wykonawcę posiadającego odpowiedni sprzęt do wykonywania iniekcji techniką strumieniową „jet grouting” oraz odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu tego typu robót.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia Projektu technologii i organizacji robót lub projektu wykonawczo – technologicznego (jeśli wytyczne projektu technicznego są niewystarczające) oraz na życzenie Zamawiającego dodatkowo opracuje Program Zapewnienia Jakości.

## Zakres robót

Roboty iniekcyjne obejmują następujące czynności:

- Zainstalowanie sprzętu,

- Wytyczenie w terenie miejsc otworów iniekcyjnych zgodnie z Dokumentacja Projektową,

- Dokonanie przewiertów przez fundament i chudy beton (jeśli zachodzi taka konieczność),

- Wykonanie iniekcyjnego formowania kolumny iniekcyjnej (pala iniekcyjnego) „jet grouting”,

- Zabudowa zbrojenia (jeśli przewidziano w dokumentacji projektowej),

- Pobranie kontrolnych próbek mieszaniny iniekcyjnej i poddanie ich badaniu, celem stwierdzenia osiągnięcia wymaganych parametrów technicznych zawartych w Dokumentacji Projektowej,

- Usunięcie z terenu budowy odpadów i pozostałości procesu technologicznego (do ustalenia z Zamawiającym lub Generalnym Wykonawcą),

- Wykonanie badań kontrolnych zleconych przez Inżyniera (nadzór inwestorski).

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Zakres kontroli

Kontroli podlegają:

- materiały użyte do wykonania kolumn (pali) iniekcyjnych,

- roboty iniekcyjne i ich zgodność z Dokumentacją Projektową,

- wytrzymałość zmodyfikowanego gruntu  (trzonu kolumn iniekcyjnych) na ściskanie,

- średnica kolumn (po odkopaniu, jeśli jest taka możliwość),

- nośność kolumn (pali) o ile takie badanie jest przewidziane w projekcie.

## Kontrola materiałów

Kontrola wykonywana wg zasad określonych w Projekcie Technicznym i w pkt. 2 niniejszej ST.

## Kontrola robót iniekcyjnych i ich zgodności z Dokumentacją Projektową

Kontrolę należy prowadzić w trakcie robót iniekcyjnych, sprawdzając lokalizację / rozstaw otworów i ich głębokość, oraz rejestrując parametry techniczne formowania kolumn (pali).

Dla każdej kolumny iniekcyjnej / każdego pala iniekcyjnego należy prowadzić metrykę, zawierającą następujące dane:

- Numer kolumny/pala,

- Średnica uformowanej kolumny iniekcyjnej/pala iniekcyjnego,

- Rzędna głowicy kolumny (opcjonalnie),

- Rzędna podstawy kolumny (opcjonalnie), Głębokość wstępnego przewiertu (np. przez istniejący fundament lub inne elementy) – jeśli występuje,

- Głębokość otworu / Długość kolumny (pala),

- Rodzaj zaczynu iniekcyjnego,

- Gęstość zaczynu iniekcyjnego,

- Ilość wtłoczonego zaczynu (dm3) lub ilość zużytego cementu (kg),

- Ciśnienie iniekcji w trakcie formowania kolumny (pala),

- Rodzaj i typ zabudowanego zbrojenia (jeśli przewidziano w dokumentacji)

- Rzędna góry i dołu osadzonego zbrojenia (jeśli występuje).

## Kontrola wytrzymałości cementogruntu

Podczas formowania kolumn (pali) iniekcyjnych należy pobrać próbki wypływającej z otworu mieszaniny cementogruntowej. Próbki przechowywane w warunkach zbliżonych do naturalnych, po 28 dniach twardnienia należy poddać próbie wytrzymałościowej na ściskanie. Przyjmuje się, że wytrzymałość tak pobranych próbek stanowi 70% wytrzymałości projektowanej dla cementrogruntu w kolumnach (palach) iniekcyjnych. Wytrzymałość próbek powinna być określona w dokumentacji projektowej. Zazwyczaj przyjmuje się, że dla gruntów niespoistych powinna wynosić Rmin  5,0MPa, dla gruntów spoistych Rmin  3,0MPa, a dla kolumn (pali) formowanych w gruntach antropogenicznych (nasypy) oraz pochodzenia organicznego (torfy, namuły) 1,0MPa  Rmin  0,5MPa.

Dopuszcza się modyfikację wymagań wytrzymałościowych w dostosowaniu do wymogów dokumentacji projektowej i wymaganych (oczekiwanych) parametrów cementogruntu w kolumnach (palach). W uzasadnionych przypadkach lub na życzenie Zamawiającego / Inwestora / Generalnego Wykonawcy / Inspektora Nadzoru możliwe jest poddanie próbek badaniu na ściskanie wcześniej niż po upływie 28 dni, np. po 7 lub 14 dniach.

Niezależnie od powyższych badań dopuszcza się pobranie z kolumn (pali) iniekcyjnych rdzeni (metodą wiercenia) i poddanie ich badaniom wytrzymałościowym na ściskanie. Rdzenie należy pobierać nie wcześniej niż po 28 dniach od zakończenia iniekcji danej kolumny (pala). Badania wytrzymałości na ściskanie należy wykonywać na próbkach o stosunku wysokości do średnicy 2:1.

Ilość próbek i miejsce pobrania określi Inżynier (nadzór inwestorski) lub należy to wykonać zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej.

## Tolerancje wykonania

- rozstaw kolumn (pali) iniekcyjnych:	15,0cm

- głębokość formowania kolumn (pali):	-15,0cm*

- wytrzymałość cementgruntu na ściskanie:

  - dla próbek uformowanych z mieszaniny wypływającej z otworu:	-10%*

  - dla rdzeni z kolumn iniekcyjnych:	- 5%*

* tolerancji plusowej nie ogranicza się

Ostateczne tolerancje wykonawcze uzależnione są m.in. od warunków terenowych, dostępności do miejsc wierceń i wymagań dokumentacji projektowej, w związku z czym mogą być zmodyfikowane w stosunku do wymagań przedstawionych w ST. Ostateczne dopuszczalne tolerancje określa Projektant.

# OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest jeden metr [1m] uformowanej kolumny iniekcyjnej (pala iniekcyjnego) o określonej średnicy, chyba że dokumentacja projektowa stanowi inaczej. Ze względu na charakterystykę prowadzonych prac obmiar dokładniejszy niż 0,10m (10 cm) nie jest zalecany.

# ODBIÓR ROBÓT

## Zakres odbiorów

Odbiorom podlegają:

- materiały wyjściowe,

- wykonane kolumny iniekcyjne (pale iniekcyjne).

Końcowego odbioru dokonuje się na podstawie:

- stwierdzenia zgodności zakresu iniekcji z założonym w Dokumentacji Projektowej,

- stwierdzenia uzyskania parametrów założonych w Dokumentacji Projektowej na podstawie badań określonych w pkt. 6 niniejszej ST.

## Sposób postępowania w przypadku uzyskania negatywnych wyników badań

W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań Autor Dokumentacji Projektowej powinien stwierdzić:

- czy nieuzyskanie pozytywnych wyników badań jest skutkiem niespełnienia wymogów niniejszej ST lub niezachowania zasad technologicznych, czy też jest to wynik rozbieżności rzeczywistych warunków gruntowych od określonych w dokumentacji geologicznej,

- czy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych kolumn (pali) iniekcyjnych celem zwiększenia stopnia wzmocnienia gruntu.

Jeśli potrzeba wykonania dodatkowych kolumn (pali) nie jest spowodowana winą Wykonawcy, roboty te będą robotami dodatkowymi, za wykonanie których Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za odebraną ilość metrów lub cm [m lub cm] wykonanych kolumn (pali) iniekcyjnych wg ceny jednostkowej, która obejmuje zapewnienie wszystkich czynników produkcji tj.

- zakup, dostawę i wbudowanie materiałów,

- wytyczenie osi kolumn (pali) iniekcyjnych,

- dokonanie formowania kolumn (pali),

- pobieranie prób mieszaniny cementogruntowej i poddanie ich badaniom na ściskanie,

- uporządkowanie miejsca pracy.

Dodatkowemu rozliczeniu podlegają:

- dostarczenie, zainstalowanie, późniejszy demontaż sprzętu do iniekcji, tzw. mobilizacja i demobilizacja sprzętu,

- wykonanie wstępnych przewiertów przez elementy trudno zwiercalne (istniejące fundamenty, przeszkody w gruncie jak otoczaki, kamienie, gruz itp.) – jeśli wystąpią,

- wykonanie geodezyjnego operatu powykonawczego (do ustalenia z Zamawiającym lub Generalnym Wykonawcą),

- usunięcie z terenu budowy odpadów i pozostałości procesu technologicznego (do ustalenia z Zamawiającym lub Generalnym Wykonawcą),

- wykonanie badań kontrolnych (do ustalenia z Zamawiającym lub Generalnym Wykonawcą).

Wiercenia rdzeniowe w uformowanych kolumnach (palach) iniekcyjnych i badanie wytrzymałości na ściskanie pobranych rdzeni podlegają odrębnemu rozliczeniu.

Wykonanie badań zleconych przez Inżyniera (nadzór inwestorski) podlega oddzielnej zapłacie.

Wykonanie próbnych obciążeń kolumn (pali) podlega oddzielnej zapłacie.

# Przepisy i normy związane

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział  i opis gruntów.

- PN-B–02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

- PN-EN 12716 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Iniekcja strumieniowa.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesu produkcji betonu.

- PN-EN 196-3:Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości.

- PN-EN 196-6:Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

- PN-EN 197-1: 2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.

- PN-EN 197-2: 2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.