SPECYFIKACJA TECHNICZNA BARETY Z INIEKTOWANĄ PODSTAWĄ

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem baret z iniektowaną podstawą pod obiekty ……..

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna może służyć do opracowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, która jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania baret formowanych w gruncie, z iniektowaną podstawą.

Specyfikacja swoim zakresem obejmuje wykonanie:

a) niezbędnych zabezpieczeń wraz z ich rozbiórką;

b) prace przygotowawcze i pomiarowe

-wytyczenie osi baret,

-zabezpieczenie instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych,

c) wykonanie baret,

d) wykonanie iniekcji podstaw,

e) wywiezienie urobku i innych odpadów powstałych przy wykonywaniu i badaniach baret,

f) roboty wykończeniowe: rozkucie głowic baret i uporządkowanie terenu robót.

1.4. Określenia podstawowe

Bareta

Konstrukcja formowana z betonu zbrojonego w gruncie, w szczelinie zabezpieczonej zawiesiną. Bareta ma przekrój poprzeczny prostokąta lub owalny albo kompozycji takich przekrojów, odpowiadających kształtowi jednego zabioru.

Zawiesina

Mieszanina bentonitu z wodą oraz z dodatkami aktywującymi, wykazująca właściwości tiksotropowe, służąca do zapewnienia stateczności wykopu (szczeliny). W czasie formowania w szczelinie ściany zawiesina jest odpompowywana i po regeneracji powtórnie używana.

Ścianki prowadzące

Ścianki wykonywane są przed głębieniem szczeliny barety; zapewniają stateczność jej górnej części i prowadzenie narzędzia głębiącego oraz umożliwiają zawieszenie w szczelinie szkieletu zbrojeniowego.

Szczelina

Wąskoprzestrzenny wykop głębiony z zapewnieniem stateczności ścian cieczą stabilizującą (zawiesiną).

Zabiór (chwyt)

Odcinek o długości równej rozwarciu szczęk chwytaka lub narzędzia głębiącego szczelinę.

Szkielet zbrojeniowy

Przestrzenny element zmontowanego i połączonego sztywno zbrojenia, wkładany do szczeliny przed betonowaniem. W szkielet zbrojeniowy jest wbudowana instalacja do wykonania iniekcji podstawy barety.

Rura wlewowa (kontraktor)

Rura, składana z łączonych szczelnie odcinków, służąca do układania betonu w szczelinie wypełnionej zawiesiną.

Elementy dystansowe

Elementy montowane do szkieletu zbrojeniowego, zwykle w formie walca betonowego o poziomej osi obrotu lub wygiętego siodłowo płaskownika, zapewniające wymagane odległości prętów szkieletu od powierzchni ściany szczeliny.

Podstawa barety - dolna powierzchnia barety ( dolna część barety).

Głowica barety - górna część barety.

Trzon barety - element między głowicą a podstawą.

Betonowanie metodą kontraktor - betonowanie za pomocą rur wlewowych -kontraktor z wodoszczelnymi połączeniami, betonowanie podwodne, zapobiegające rozsegregowaniu mieszanki betonowej. Podczas betonowania dolny koniec rury jest stale zanurzony w betonie.

Iniekcja podstawy barety - wprowadzenie pod ciśnieniem iniektu (zaczyn cementowy) pod podstawę barety. Iniekcję przeprowadza się przez rurki ze specjalnymi zaworami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna na podstawie, której wykonuje się barety powinna zawierać:

- plan urządzeń i instalacji podziemnych w miejscu budowy, dostępne informacje o

istniejących fundamentach lub innych przeszkodach oraz, w razie potrzeby, wymagania

dotyczące zabezpieczeń i sprawdzania w czasie robót rzeczywistego położenia

urządzeń,

- dokumentację badań podłoża, podającą budowę geologiczną, parametry geotechniczne

warstw gruntu, poziomy występowania i poziomy piezometryczne wód gruntowych, dane

o przepuszczalności warstw oraz składzie chemicznym wód i agresywności środowiska,

- projekt wykonawczy baret,

- na życzenie zamawiającego Program Zapewnienia Jakości, wymagania BHP.

1.5.2. Kierownictwo i nadzór robót

W czasie robót należy zapewnić dozór techniczny ze strony wykonawcy i nadzór ze strony zamawiającego. Niezbędna jest obecność odpowiedzialnego kierownika robót lub jego kompetentnego zastępcy. Przebieg robót powinien być bieżąco dokumentowany w dzienniku budowy oraz w metrykach baret.

1.5.3. Zgodność z dokumentacją

Barety należy wykonać zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. W przypadku stwierdzenia niezgodności warunków gruntowych z podanymi w dokumentacji lub w przypadku innych nieprzewidzianych okoliczności, należy powiadomić projektanta oraz przeanalizować potrzebę odpowiednich zmian konstrukcji i sposobu wykonania robót.

1.5.4. Inne wymagania

W kwestiach nie będących przedmiotem specyfikacji, należy przestrzegać wymagań dla robót ogólnobudowlanych oraz norm, przepisów BHP i innych dokumentów dla odpowiednich rodzajów robót.

2. 	MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie materiały i wyroby użyte na placu budowy muszą odpowiadać wymaganiom zamawiającego, powinny być zgodne z odpowiednią Polską Normą lub posiadać aprobatę techniczną. Każda partia materiału posiadać musi stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania.

2.2. Beton

Skład mieszanki betonowej musi być zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi normami. Właściwości betonu (klasa oraz inne wymagania) wynikają z Dokumentacji Projektowej. Receptura mieszanki betonowej musi zapewniać odporność na segregację, dobrą zdolność rozpływu, zdolność samozagęszczania, urabialność potrzebną na czas formowania barety; ze względu na to nie należy używać kruszywa łamanego do produkcji mieszanki betonowej.

2.3. Zbrojenie

Szkielety zbrojeniowe należy wykonać zgodnie z Dokumentacja Projektową. Szkielety muszą być odpowiednio sztywne, tak aby nie dochodziło do odkształceń w czasie wstawiania oraz betonownia. Dla zapewnienia otulenia betonem oraz osiowego ustawienia szkieletu w szczelinie należy stosować elementy dystansowe.

2.4. Zaczyn iniekcyjny

Przy wykonywaniu iniekcji podstaw zaczynowi cementowemu stawiane są następujące wymagania materiałowe:

- należy stosować cement portlandzki CEM I 32,5, CEM I 42,5,CEM I 52,5 R; stosunek w/c = 0,45 ÷ 0,66, zaleca się stosować cement workowany z dozowaniem ręcznym, zaczyn cementowy należy przygotowywać na miejscu budowy w odpowiednim mieszalniku,

- zaczyn cementowy bezpośrednio po przygotowaniu powinien być pompowany przez przewody do instalacji wbudowanej w podstawę barety,

- wytrzymałość kamienia cementowego powinna być określona w projekcie; należy wyrywkowo dokonać kontroli wytrzymałości próbek zaczynu – zaleca się pobrać próbki z 10% ogólnej liczby iniektowanych baret,

- każda partia stosowanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości,

- woda do zaczynu cementowego powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004.

3. SPRZĘT

Wykonawca powinien dysponować następującym, sprawnym technicznie, sprzętem:

- głębiarka do wykonywania szczelin w gruncie,

- dźwig samojezdny o udźwigu dostosowanym do ustawiania szkieletów zbrojeniowych w szczelinie,

- sprzęt do ułożenia betonu metodą kontraktom,

- pompa iniekcyjna o ciśnieniu roboczym 50 bar o płynnej regulacji ciśnienia i wydatku,

- mieszalnik szybkoobrotowy,

- manometry – szt. 2.

4. TRANSPORT

Prefabrykaty zbrojarskie będą dostarczane na plac budowy samochodami ciężarowymi z naczepami z zakładu prefabrykacji. Elementy muszą być odpowiednio zamocowane i zabezpieczone przed deformacją. Prefabrykaty zbrojarskie, po zdjęciu ze środka transportu, należy złożyć na równym podłożu. Miejsce składowania musi być tak dobrane, aby zapobiegać deformacji, zanieczyszczeniu i uszkodzeniu przez maszyny.

Mieszanka betonowa będzie transportowana betonomieszarkami. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie ciągłości dostaw betonu dla prawidłowego przebiegu formowania barety. Należy przewidzieć odpowiedni dobór i ilość środków transportu, tak by zapewnić terminową dostawę materiałów na plac budowy.

Na placu budowy należy wykonać sieć dróg tymczasowych i placów składowych zgodnie z projektem technologii i organizacji robót.

Pojazdy opuszczające teren budowy nie mogą zanieczyszczać dróg publicznych. Przy wyjeździe z placu budowy należy utworzyć stanowisko mycia kół i podwozi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania

5.1.1. Usytuowanie baret

Wyznaczenie usytuowania baret musi być wykonane przez geodetę na podstawie Dokumentacji Projektowej. Po wykonaniu baret i przygotowaniu ich głowic, zgodnie z wymaganiami, należy przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną baret i określić, które z nich nie spełniają wymaganych tolerancji.

5.1.2. Wymagania geotechniczne

W trakcie wykonywania robót należy systematycznie kontrolować i porównywać zgodność stwierdzonych warunków gruntowych i poziomu wody gruntowej z określonymi w dokumentacji geotechnicznej. Kontrola geologiczna będzie prowadzona w trakcie wykonywania szczeliny. Z każdej nowej warstwy gruntu będzie pobrana próbka gruntu o naturalnym uziarnieniu, zgodnie z PN-B-04452:2002. Próbki gruntu należy pobierać nie rzadziej niż co 2,0 m. Wydobywany na powierzchnię grunt należy poddawać ocenie makroskopowej, a próbki gruntu przechowywać do czasu odbioru wykonanej barety przez Nadzór Inwestorski. W przypadku stwierdzenia jednorodności podłoża gruntowego w obrysie jednego fragmentu fundamentu, ilość pobranych próbek może być ograniczona do jednej barety z każdego fragmentu fundamentu. Każda pierwsza szczelina z tej grupy powinna być poddana ocenie makroskopowej gruntu.

5.1.3. Przygotowanie platformy roboczej

Platforma robocza powinna zapewnić stateczność głębiarki. W razie konieczności należy teren utwardzić np. gruzem betonowym, gruzem ceglanym, płytami betonowymi lub matami z bali drewnianych.

5.1.4. Prowadzenie robót w okresie zimowym

W przypadku konieczności prowadzenia robót w okresie mrozów należy zabezpieczyć przed zamarzaniem zawiesinę. Betonowanie wymaga zastosowania odpowiedniej receptury mieszanki betonowej. Po uformowaniu barety beton głowicy należy osłonić, zabezpieczając przed zamarznięciem.

5.2. Wykonanie baret

Powierzchnię terenu należy umocnić ściankami prowadzącymi. Baretę należy wykonać bez przerw i zbędnych przestojów.

Kolejność prac przy wykonywaniu barety:

- najazd głębiarki i ustawienie na geodezyjnie wytyczoną oś barety,

- głębienie szczeliny odpowiednim chwytakiem lub hydrofrezem, systematyczne uzupełnianie zawiesiny,

- po osiągnięciu projektowanej głębokości (rzędnej podstawy) przygotowanie dna otworu do betonowania,

- montaż zbrojenia, wstawienie i ewentualne połączenie szkieletów i rurek iniekcyjnych,

- montaż rury kontraktorowej,

- betonowanie ze stopniowym skracaniem rury kontraktorowej,

- wykonanie iniekcji podstawy barety; zabieg należy wykonać po związaniu betonu.

Betonowanie barety powinno rozpocząć się bezpośrednio po zakończeniu głębienia szczeliny, najpóźniej do 2 godz.

Montaż szkieletów zbrojeniowych powinien odbywać się za pomocą wciągarki linowej głębiarki lub niezależnym żurawiem. Jeśli szkielet zbrojeniowy jest długi i został dostarczony w dwóch częściach, ich łączenie wykonuje się w trakcie opuszczania do szczeliny. Po wstawieniu, dolny segment podwiesza się na ściance prowadzącej i nadstawia drugi segment. Pręty górnego i dolnego segmentu łączone są na zakład zgodnie z projektem przez spawanie lub na zaciski montażowe. Również łączone są odpowiednio rurki iniekcyjne górnej i dolnej części zbrojenia. Po połączeniu szkieletów zostają one opuszczone na dno szczeliny i oparte na gruncie, tak aby instalacja, przez którą wypływa zaczyn iniekcyjny, miała bezpośredni kontakt z gruntem. Podczas opuszczania segmentów zbrojenia należy sprawdzić elementy zapewniające właściwą otulinę i osiowe umieszczenie w szczelinie.

Do betonowania barety należy stosować mieszankę produkowaną w wytwórni prowadzącej kontrolę jakości, wg receptury zaakceptowanej przez Zamawiającego. Wytwórnia betonu musi zapewnić wystarczającą ilość środków transportu.

Betonowanie prowadzić należy metodą kontraktor. Zestaw rur kontraktor, z połączeniami zapewniającymi wodoszczelność, musi sięgać dna szczeliny. Minimalna średnica rury kontraktorowej do podawania betonu to 250 mm. Rura kontraktorowa składa się z odcinków 1,0, 2,0, 3,0 i 4,0 m, a na jej końcu osadzony jest lej do podawania betonu. Przed rozpoczęciem betonowania do rury należy włożyć korek (np. kulę uformowaną z papierowych worków lub piłkę z tworzywa sztucznego) zapobiegający mieszaniu się betonu z wodą w rurze. Po ustawieniu rury kontraktorowej na dnie otworu należy podać pierwszą partię betonu do wypełnienia całej rury i leja mieszanką betonową. Następnie należy podnieść kolumnę rur kontraktorowych o ok. 20 cm do góry i kontynuować podawanie mieszanki betonowej. Rura kontraktor powinna być zagłębiona w mieszance betonowej na głębokość od 1do 4m.

W czasie betonowania należy odpompować zawiesinę w miarę podnoszenia się jej poziomu. Po zakończeniu betonowania należy przepłukać instalację do iniekcji w celu sprawdzenia jej drożności.

Po odsłonięciu głowic baret należy z nich usunąć zanieczyszczony beton oraz wyrównać głowice do projektowej rzędnej.

Instalację do iniekcji należy połączyć ze szkieletem zbrojeniowym w sposób zapewniający należytą sztywność i ochronę przed zniszczeniem. Końce rurek powinny być zaślepione w sposób uniemożliwiający przedostanie się do nich mieszanki betonowej. Dolne końce powinny pokrywać się ze spodem szkieletu zbrojeniowego.

Iniekcję rozpoczyna się przepłukaniem przewodów iniekcyjnych wodą. Wtedy dwa wyloty rur są otwarte. Przepłukiwanie można wykonać przy pomocy pompy iniekcyjnej.

Manometry do pomiaru ciśnienia roboczego należy zamontować przy końcach obu przewodów iniekcyjnych.

Podawanie iniektu należy rozpocząć nie wcześniej niż po upływie 7 dni od zabetonowania barety. Iniekcję należy rozpocząć od początkowego ciśnienia na pompie około 5 bar i tłoczyć iniekt przez ok. 5 min. Ciśnienie pompy należy stopniowo zwiększać o3 bar utrzymując każdy stopień przez 5 min. W czasie iniekcji wylot jednej rury musi być zamknięty.

Iniekcję należy przerwać przy spełnieniu jednego z następujących warunków:

- osiągnięcie ciśnienia 15 bar (1,5 MPa),

- wtłoczenie zaczynu w objętości przekraczającej 500 l (sumarycznie przez wszystkie przewody iniekcyjne),

- uniesienie głowicy barety o 5 mm.

Po zakończeniu iniekcji przewody należy wypłukać wodą, aby było możliwe powtórne wykonanie iniekcji.

Parametry iniekcji należy rejestrować w metrykach iniekcji barety, zawierających co najmniej następujące dane:

- oznaczenie fundamentu,

- oznaczenie barety,

- data zabetonowania barety,

- data wykonania iniekcji,

- parametryczny zapis ilości wtłoczonego zaczynu, czasu i uniesienia głowicy barety w zależności od ciśnienia zaczynu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Tolerancje

Tolerancje przy wykonaniu baret:

- położenie głowicy barety w planie 10 cm,

- rzędna podstawy barety ±20 cm,

- rzędna głowicy barety ±5 cm.

Po oczyszczeniu głowic wykonanych baret należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Jeżeli operaty geodezyjne wykażą odchyłki usytuowania baret większe od dopuszczalnych, należy zgłosić zaistniały fakt do Projektanta.

6.2. Kontrola w czasie robót

W czasie robót należy kontrolować:

- usytuowanie baret,

- zgodność warunków geologicznych z określonymi w Dokumentacji Projektowej,

- zgodność zbrojenia z Dokumentacją Projektową,

- rzędną dna szczeliny,

- przed betonowaniem usunięcie warstwy osadu na dnie szczeliny otworu lub wymianę zawiesiny,

- poziomy betonu, poziom wylotu rury kontraktorowej w czasie betonowania,

- ciągłość betonowania.

6.3. Badania

6.3.1. Badania betonu.

Próbki do badań betonu pobiera się w trakcie betonowania. Minimalna liczba próbek: 3 szt. z każdej barety.

6.3.2. Badania ciągłości baret.

Wybrane barety w uzgodnieniu z Zamawiającym należy przebadać metodą nieniszczącą. Wyniki badań muszą być dołączone do dokumentacji powykonawczej.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiaru są:

- 1 mb barety o określonym przekroju (do długości barety nie wlicza się wystającego zbrojenia ani nadlewki betonu)

- 1 mb pustego przewiertu,

- 1 kpl. -wykonanie instalacji do iniekcji podstawy barety,

- 1 dm3 iniektu.

Długość wykonanych baret oblicza się na podstawie Dokumentacji Projektowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Zasady ogólne

Roboty objęte niniejszą ST polegają odbiorom.

Barety należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami, jeżeli wszystkie badania opisane powyżej, dały wyniki pozytywne i zostały dotrzymane warunki postanowień ogólnych. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, lecz nie zagrażających bezpieczeństwu budowli w okresie jej całej przewidywanej eksploatacji, można warunkowo przyjąć baretę.

W przypadku stwierdzenia negatywnych wyników badań, Inżynier w porozumieniu z Projektantem, winien stwierdzić:

- czy nie uzyskanie pozytywnych wyników jest efektem błędów wykonawczych, na skutek nie spełnienia wymogów niniejszej Specyfikacji lub nie zachowania zasad technologicznych, czy też, jest to wynikiem różnicy rzeczywistych warunków gruntowych w miejscu wykonywania barety w porównaniu z określonymi w dokumentacji geologicznej,

- czy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych baret.

W przypadku jeśli potrzeba wykonania dodatkowych baret nie wynika z winy Wykonawcy, roboty te będą robotami dodatkowymi, za wykonanie których Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

8.2. Roboty zanikające i ulegające zakryciu

Przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu należy porównać z Dokumentacją Projektową zgodność parametrów szczeliny, użytego zbrojenia.

8.3. Odbiór końcowy

Przy odbiorze końcowym wykonawca obowiązany jest przedłożyć dokumentację powykonawczą, protokoły odbioru robót zanikających.

Dokumentacja powykonawcza zawiera:

- metryki baret,

- protokoły z iniekcji podstaw baret,

- dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami,

- geodezyjną inwentaryzację głowic baret,

- świadectwa kontroli jakości szkieletów zbrojeniowych z załączonymi atestami na stal,

- deklaracje zgodności z normą dla dostarczanego betonu,

- wyniki badań betonu,

- wyniki badań ciągłości baret,

- wyniki innych badań zleconych przez nadzór w związku z wykonywaniem baret.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności są: protokół odbioru robót oraz obmiar wykonanych robót zgodnie z pt. 7. SST wraz z cenami jednostkowymi.

Cena jednostkowa 1 m barety obejmuje:

- zakup i transport na budowę wszystkich niezbędnych czynników produkcji;

- wyznaczenie lokalizacji oraz projektowanego poziomu głowic poszczególnych baret;

- montaż i demontaż oraz przemieszczenie sprzętu;

- kontrolę stanu technicznego sąsiadujących budynków o ile jest taka potrzeba;

- opracowanie projektu wykonawczego baret (o ile nie wyceniono oddzielnie);

- wykonanie baret wg projektu;

- sporządzanie metryk baret;

- rozkucie głowic baret;

- roboty pomiarowe mające na celu określenie lokalizacji i poziomu wykonanych baret;

- uporządkowanie terenu robót wraz z wywiezieniem urobku;

- przygotowanie materiałów niezbędnych do dokonania odbioru robót.

Cena jednostkowa 1 kpl. -wykonanie instalacji do iniekcji podstawy barety obejmuje wszystkie koszty przygotowania instalacji, jej wbudowania oraz całego zabiegu iniekcji (również wielokrotnej i przemycia instalacji po każdym użyciu) z wyłączeniem kosztu zaczynu użytego do iniekcji.

Cena jednostkowa 1 dm3 iniektu obejmuje wszystkie koszty związane z przygotowaniem zaczynu i dostarczeniem do pompy tłoczącej do instalacji.

Wykonanie innych badań zleconych przez Inżyniera (nadzór inwestorski) podlega oddzielnej zapłacie tylko wtedy, gdy wyniki tych badań potwierdzają jakość robót zgodną z wymaganiami projektu i Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Normy

- 1 PN-78/B-02483 Pale wielkośrednicowe wiercone. Wymagania i badania.

- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

- PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność (Zmiana A1).

- PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.

- PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal zbrojeniowa do betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

- PN-82/B-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.

- PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane

- PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

- PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

- BN-76/1785-01 Płuczka wiertnicza. Metody badań własności w warunkach polowych.

- PN-EN 1538:2002 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ściany szczelinowe.

- PN-EN 12620 :2004 Kruszywa do betonu.

- PN-EN 933-1:2000 Badania geometryczne właściwości kruszyw. Oznaczenia składu ziarnowego. Metoda przesiewania.

- PN-EN 933-4: 2001 Badanie geometryczne właściwości kruszyw. Cz.4: Oznaczenie kształtu ziaren.

- PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.

- PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych.

- PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej.

- PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw – analiza chemiczna.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesu produkcji betonu.

- PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.

- PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.

- PN-EN 197-1: 2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.

- PN-EN 197-2: 2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności.

10.2. Inne dokumenty

24. Warunki techniczne wykonywania ścian szczelinowych. Instytut Badawczy Dróg i Mostów.