12 czerwca 2006

Specyfikacja techniczna

Pale Franki

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania, odbioru robót i badań kontrolnych związanych z wykonywaniem żelbetowych (betonowych) pali Franki w ramach inwestycji pn. ……………..……… …………………..

1.2. Zakres stosowania ST

Przykładowa Specyfikacja Techniczna może służyć do opracowania Szczegółowej

Specyfikacji Technicznej, która jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót

związanych z wykonaniem i kontrolą wykonania żelbetowych (betonowych) pali

Franki.

Pale te stosuje się do posadawiania obiektów mostowych, przemysłowych, hydrotechnicznych i innych obiektów budowlanych, gdy warunki gruntowe wykluczają posadowienie bezpośrednie. Szczególnie zasadnym jest stosowanie tych pali przy ich pracy na wyrywanie oraz przy konieczności pokonywania kolizji podziemnych (pozostałości starych fundamentów, nasypy niekontrolowane itp.).

Pale wykonuje się pionowe i ukośne, używając rur obsadowych grubościennych o

średnicy nominalnej 406, 508 i 610 mm .

ST dotyczą:

wykonania pali do próbnych obciążeń,

wykonania całkowitej zaprojektowanej liczby pali,

kontroli jakości i wykonania badań kontrolnych,

sporządzenia dokumentacji powykonawczej.

1.4. Określenia podstawowe

żelbetowy (betonowy) pal Franki

pal przemieszczeniowy, uformowany z mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej, wykonany metodą dynamicznego pogrążenia rury obsadowej

pal przemieszczeniowy formowany w gruncie

pal wykonany przez zagłębianie zamkniętej od dołu rury obsadowej, pozostawianej lub odzyskiwanej, betonowej albo stalowej, i przez wypełnianie tak uformowanego otworu betonem niezbrojonym lub zbrojonym

rura obsadowa

rura stalowa służąca do przemieszczania gruntu podczas wbijania i formowania pala w gruncie. Rura obsadowa jest wyciągana podczas betonowania

młot udarowy (kafar)

narzędzie budowlane do udarowego wbijania pali (masa uderzająca lub spadająca)

zagłębianie

metody wprowadzania pali w grunt na wymaganą głębokość, takie jak wbijanie

młotem, wibrowanie, wciskanie, wkręcanie albo przez kombinację tych lub innych

metod

wpęd

średnie trwałe zagłębienie pala w grunt na jedno uderzenie, mierzone po serii uderzeń

monitorowanie

prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jakości technicznej procesu palowania

nadzór

aktywna funkcja nadzorowania i kierowania wykonaniem pali

dokumentowanie

sporządzanie trwałego zapisu faktów dotyczących wykonywania pali i rejestrowania danych

głowica pala

górna część pala

trzon pala

element pala pomiędzy głowica pala i podstawą

podstawa pala

dolna powierzchnia pala

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność

z dokumentacją techniczną oraz niniejszą ST.

1.5.1. Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna, na podstawie której wykonuje się pale powinna w

szczególności zawierać:

plan urządzeń i instalacji podziemnych w miejscu budowy, dostępne informacje

o istniejących fundamentach lub innych przeszkodach oraz, w razie potrzeby,

wymagania dotyczące zabezpieczeń i sprawdzania w czasie robót rzeczywistego

położenia urządzeń,

dokumentację badań podłoża, podającą budowę geologiczną, parametry

geotechniczne warstw gruntu, poziomy występowania i poziomy

piezometryczne wód gruntowych, dane o przepuszczalności warstw oraz

składzie chemicznym wód i agresywności środowiska,

aktualne dane topograficzne (rzędne i spadki terenu, położenie osi głównych,

rzędna poziomu roboczego), warunki terenowe i wynikające z nich ograniczenia,

warunki i ograniczenia środowiskowe oraz inne informacje mogące mieć wpływ

na roboty palowe.

1.5.2. Kierownictwo i nadzór robót

W czasie robót należy zapewnić dozór techniczny ze strony wykonawcy i nadzór ze strony zamawiającego. Niezbędna jest obecność odpowiedzialnego kierownika robót lub jego kompetentnego zastępcy. Przebieg robót powinien być na bieżąco

dokumentowany w dzienniku budowy oraz w metrykach pali.

1.5.3. Zgodność z dokumentacją

Pale Franki należy wykonać zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej.

W przypadku stwierdzenia niezgodności warunków gruntowych z podanymi

w dokumentacji lub w przypadku innych nieprzewidzianych okoliczności, należy

powiadomić projektanta oraz przeanalizować potrzebę odpowiednich zmian konstrukcji i sposobu wykonania robót.

1.5.4. Inne wymagania

W kwestiach nie będących przedmiotem specyfikacji, należy przestrzegać wymagań dla robót ogólnobudowlanych oraz norm, przepisów BHP i innych dokumentów dla odpowiednich rodzajów robót.

2. MATERIAŁY

2.1. Beton

Przy wykonywaniu pali Franki należy stosować mieszankę betonową o konsystencji wilgotnej. Właściwy skład mieszanki powinna określać „Receptura mieszanki betonowej”, zaakceptowana przez Inżyniera. Warunkiem bezwzględnie wymaganym jest właściwa konsystencja mieszanki. Sprawdza się ją doświadczalnie metodą „ściśniętej dłoni”; ściśnięta w dłoni próbka powinna zachować formę, natomiast dłoń powinna pozostać sucha.

2.2. Zbrojenie

Do zbrojenia pali należy używać kosze z prętów zbrojeniowych. Zbrojenie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i SST. Młot formujący trzon pala jest podciągany i opuszczany wewnątrz szkieletu zbrojeniowego. Dlatego, aby nie spowodować uszkodzenia zbrojenia należy szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie średnicy wewnętrznej szkieletu zbrojeniowego oraz prosty kształt prętów.

3. SPRZĘT

Podstawowym sprzętem do wykonywania robót są kafary typu KPF na podwoziu

gąsiennicowym lub kroczącym, z osprzętem. Młot stosowany do wbijania rury

obsadowej powinien posiadać masę od 2,5 do 4 ton. Szczegółowe wymagania

techniczne dla kafara i młota określone są w dokumentacji techniczno-ruchowej.

Specyfikacja nie precyzuje typu sprzętu, który zależy od możliwości Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do używania sprawnego sprzętu, który zapewni

właściwą jakość prowadzonych robót palowych. Liczba, jakość i wydajność sprzętu musi gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w

dokumentacji technicznej i niniejszej specyfikacji.

4. TRANSPORT

Sprzęt i materiały na miejsce budowy dostarczone zostaną transportem

samochodowym. Zamawiający zapewni makroniwelację terenu i jego utwardzenie w stopniu umożliwiającym bezpieczne wykonawstwo robót specjalistycznych oraz możliwość oczyszczenia pojazdów z błota tak, aby nie zanieczyszczały one dróg publicznych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Wykonanie robót należy powierzyć wykwalifikowanemu i doświadczonemu Wykonawcy robót palowych.

5.1.1	     Wykonawca robót palowych, przed przystąpieniem do ich realizacji,

powinien dokonać z Zamawiającym uzgodnień odnośnie zakresu robót

przygotowawczych i podziału zadań w przygotowaniu terenu i urządzeń

zaplecza.

5.1.2       W przypadku dużego zakresu robót palowych na jednym placu budowy,

względnie przy wykonywaniu robót w utrudnionych warunkach terenowych lub przy równoczesnej realizacji robót przez kilku wykonawców na tym samym placu budowy wymagane jest opracowanie Projektu organizacji robót.

5.1.3       Projekt organizacji robót powinien opracować Wykonawca robót

palowych i uzgodnić go z Zamawiającym.

5.2. Przygotowanie terenu

Przygotowanie terenu powinno obejmować:

5.2.1       Wykonanie niezbędnych robót ziemnych przed rozpoczęciem robót

palowych, a w szczególności wykonanie wykopów lub nasypów do uzgodnionych rzędnych, o wymiarach w planie umożliwiających pracę kafarów i transport materiałów przeznaczonych do wbudowania.

5.2.2.      Wykonanie zjazdów do wykopów dla kafarów i środków transportowych

o nachyleniu nie większym niż 1:5.

5.2.3.     Wyrównanie terenu robót i jego odwodnienie zgodnie z wymaganiami.

5.2.4       Wykonanie dróg dojazdowych do placu budowy i miejsc pracy maszyn,

umożliwiających dowóz materiałów uzgodnionymi środkami transportowymi.

5.3. Wykonanie pali

5.3.1.      Wyznaczenie osi pali.

Punkty wyznaczające osie pali powinny być oznaczone w sposób trwały

Szkic z podaniem oznaczeń i odległości pomiarowych należy włączyć do

Dziennika Budowy.

5.3.2       Zasady wykonania robót

Do podstawowych wymogów wykonawczych należą:

- jeżeli w sąsiedztwie lub w możliwej strefie oddziaływania robót

palowych znajdują się wrażliwe budowle, instalacje lub niestateczne

skarpy, to ich stan zaleca się (najlepiej wielostronnie komisyjnie)

starannie obserwować i dokumentować przed wykonaniem robót

palowych i podczas ich wykonywania,

- zapewnienie przez Zamawiającego odwodnienia strefy robót w stopniu

umożliwiającym bezpieczne wykonawstwo robót specjalistycznych,

- przy prowadzeniu robót w okresie zimowym:

  - nie dopuszczenie do zmarznięcia mieszanki betonowej,

  - głowice świeżo zabetonowanych pali należy chronić przed mrozem,

- przy prowadzeniu robót w okresie letnim:

  - nie dopuszczenie do przesuszenia mieszanki betonowej; w

przypadku zaistnienia takiego faktu zabrania się wbudowania

takiej mieszanki w trzon pala, przeznaczając ją jako materiał do wykonania tzw. „korka”; warunek powyższy dotyczy również

wykorzystania nie zużytej mieszanki betonowej w dniu

następnym,

  - głowice świeżo wykonanych pali należy obficie zlać wodą,

- przy wymogach specjalnych pale należy wykonywać wg zaplanowanej kolejności (minimalizacja niekorzystnego wpływu drgań na pobliskie obiekty lub pobliskie świeżo zabetonowane pale).

5.3.3.      Metoda wykonania pala żelbetowego Franki

Podstawowe czynności technologiczne:

- najazd kafara na wyznaczony geodezyjnie punkt, centrowanie rury obsadowej, ustawienie jej na gruncie,

- wykonanie w rurze suchego korka żwirowo-cementowego o

wysokości około 2-ch jej średnic, wstępne zagęszczenie korka

lekkimi uderzeniami młota,

- zagłębianie rury obsadowej swobodnie spadającym młotem

uderzającym w korek; rura jest wciągana w grunt wskutek

ciernego zaklinowania korka w jej dolnym końcu,

- powtarzanie tej czynności aż do osiągnięcia wymaganego

zagłębienia lub do uzyskania wpędu,

uwaga: - niezbędna jest stała kontrola wysokości korka, w przypadku

zmniejszania należy uzupełnić mieszankę żwirowo-cementową do

wymaganej wysokości,

- na podstawie wpędu rury należy kontrolować obszar oraz zaleganie gruntów słabych a obserwacje porównywać z dokumentacją geotechniczną; w przypadku wystąpienia istotnych różnic zarówno co do obszaru jak i poziomu zalegania tych gruntów należy powiadomić Inżyniera oraz Projektanta,

- w końcowej fazie zagłębiania rury (co najmniej na długości 1

metra) należy prowadzić pomiar standardowego wpędu końcowego „e”(średnia wielkość osiadania rury obsadowej przy 10 uderzeniach młota spadającego z wysokości 1 m)

- podwieszanie rury obsadowej do wieży kafara i uniemożliwienie jej zagłębiania się przy dalszych uderzeniach młota w korek,

- wybijanie korka silnymi uderzeniami młota i stopniowe formowanie powiększonej podstawy, stopy pala, tzw. „bazy” z nieprzerwanym uzupełnianiem suchej mieszanki żwirowo-cementowej; stopa pala powinna być zagłębiona minimum 150 cm w warstwie nośnej,

- wstawienie do rury i oparcie na betonowej podstawie pala kosza

zbrojeniowego (w przypadku pali betonowych – brak tej czynności),

- stopniowe zasypywanie rury mieszanką betonową na wysokość

około 1,5 średnicy rury, formowanie trzonu pala lekkim pobijaniem młota z jednoczesnym stopniowym podciąganiem rury;

uwaga: - w trakcie podciągania rury obsadowej młot powinien

spoczywać na mieszance betonowej dociążając ją, aby nie dopuścić do przerwania trzonu pala,

- w przypadku przerwania trzonu pal ulega dyskwalifikacji i należy

wykonać go powtórnie

- wykonanie głowicy pala – niezbędne jest uformowanie jej na

wysokość około jednej średnicy powyżej projektowany poziom;

uwaga: ze względów technologicznych górna (głowicowa) strefa trzonu jest zawsze rozgęszczona i obligatoryjnym zabiegiem technologicznym jest konieczność skucia osłabionego betonu; beton złej jakości należy usunąć do zdrowego betonu i w przypadku konieczności uzupełnić świeżym betonem, dobrze zespolonym ze starym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wykonanie pali

Sprawdzenie przygotowania terenu należy przeprowadzać na zgodność z odpowiednim punktem niniejszej Specyfikacji. Ponadto kontroli podlegają:

- materiały użyte do wykonania pali,

- zgodność z Dokumentacją techniczną usytuowania pali i ich długości,

- nośność pali o ile takie badanie jest przewidziane w projekcie lub polecone

przez Inżyniera

Wykonawca w czasie robót rejestruje wszystkie niezbędne dane, dotyczące wykonania pali i umieszcza je w metrykach wykonania pali.

6.2. Kontrola materiałów

Kontrola jest przeprowadzana wg wymagań Dokumentacji technicznej i określonych w pkt.2 niniejszej ST.

6.3. Metryka pali

Wykonawca ma obowiązek sporządzenia metryk pali, które powinny obejmować:

- lokalizację pala,

- datę wykonania,

- długość pala,

- wpęd końcowy, na długości co najmniej 1 m,

- rodzaj zbrojenia,

- datę betonowania,

- klasę wbudowanego betonu.

6.4. Tolerancja wykonania pali

Jeśli nie określono inaczej w Dokumentacji technicznej, pale Franki należy wykonywać

zachowując następujące odchyłki geometryczne:

- położenie w planie pali pionowych i ukośnych (mierzone w poziomie roboczym):

  - na lądzie: e 0,1m

  - na wodzie: zgodnie z projektem wykonawczym,

- pochylenie pali pionowych i ukośnych:

i imax = 0,04 (0,04m/m)

gdzie i oznacza tangens kąta między projektowaną, a rzeczywistą osią pala.

Przy określaniu odchyłek geometrycznych za środek pala formowanego w gruncie

uważa się środek ciężkości zbrojenia podłużnego albo, w przypadku pali betonowych, środek największego okręgu, który może być wpisane w przekrój głowicy pala.

6.5. Badania nośności pali

Badania nośności pali powinny być wykonane na podstawie projektu próbnych

obciążeń, który stanowi integralną część Dokumentacji technicznej palowania. Ze

względów praktycznych dopuszcza się wykonanie tego projektu przez Wykonawcę robót palowych, który jest wówczas zobowiązany do uzgodnienia go z Projektantem i Inżynierem.

Badania nośności powinny być wykonywane pod kwalifikowanym nadzorem.

Otrzymane wyniki próbnych obciążeń należy przedstawić do analizy i interpretacji

nośności specjaliście geotechnikowi, po czym przekazać Inżynierowi.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest 1 metr zabetonowanego pala Franki, którego długość jest

liczona od poziomu wbicia dołu rury obsadowej do rzędnej głowicy pala, powiększona o 1 m stanowiący ekwiwalent poszerzonej stopy pala.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorom. Ogólne zasady odbioru

robót podano w ST……..”Wymagania ogólne” p. …….

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót palowych

Do odbioru Wykonawca robót palowych zobowiązany jest przedstawić dokumentację powykonawczą obejmującą:

- metryki pali,

- atesty na beton i stal zbrojeniową,

- wyniki badania próbek betonu,

- dokumentację próbnych obciążeń pali,

- geodezyjną dokumentację powykonawczą,

- plan sytuacyjny palowania z numeracją pali zgodną z podaną w metrykach,

- opisy i rysunki ewentualnych zmian wynikłych w trakcie realizacji robót,

Odbiór końcowy pali Franki obejmuje:

- odbiór dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzenie zgodności wykonania robót z Dokumentacją techniczną,

obowiązującymi normami i niniejszą specyfikacją,

- ocenę nośności wykonanych pali na podstawie wyników próbnych obciążeń i/lub

wyników pomiaru wpędów,

- ocenę jakości robót na podstawie wyników badań, obserwacji i pomiarów

wykonanych w trakcie realizacji robót,

Jeżeli wszystkie badania i odbiory dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami Specyfikacji.

Jeżeli badania (z uwzględnieniem statystyki) lub odbiór dały wynik negatywny,

wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami Specyfikacji. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z

wymaganiami ST i przedstawić je do ponownego odbioru.

8.3. Sposób postępowania w przypadku uzyskania negatywnych wyników badań

W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań Projektant powinien stwierdzić:

- czy nie uzyskanie pozytywnych wyników badań jest skutkiem nie spełnienia wymogów niniejszej ST lub nie zachowania zasad technologicznych, czy też jest to wynik rozbieżności rzeczywistych warunków gruntowych od określonych w dokumentacji geologicznej,

- czy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych pali celem uzyskania

wymaganej nośności fundamentu.

Jeśli potrzeba wykonania dodatkowych pali nie jest spowodowana winą Wykonawcy, roboty będą robotami dodatkowymi, za wykonanie których Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i transport na budowę wszystkich niezbędnych czynników produkcji;

- wyznaczenie osi pali;

- montaż i demontaż oraz przemieszczenie sprzętu;

- wbicie stalowej rury służącej formowaniu pala;

- wbudowanie szkieletu zbrojeniowego, jeśli jest to przewidziane w Dokumentacji technicznej;

- zabetonowanie pala z równoczesnym wyciąganiem rury;

- rozkucie głowic pali;

- uporządkowanie terenu robót wraz z utylizacją materiału pochodzącego z

rozkucia głowic pali;

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej robót palowych;

- o ile nie wyceniono oddzielnie:

  - opracowanie projektu wykonawczego palowania;

  - opracowanie projektu próbnego obciążenia pali;

  - przygotowanie stanowisk do próbnego obciążenia pali;

  - przeprowadzenie próbnego obciążenia;

  - opracowanie wyników próbnego obciążenia;

Jeśli cena jednostkowa pala nie obejmuje kosztu:

- opracowania projektu wykonawczego palowania,

- opracowania projektu próbnego obciążenia pali,

- przygotowania stanowisk do próbnego obciążenia,

- badania nośności pali i

- opracowania wyników próbnych obciążeń

płaci się oddzielnie za każdy z w/w elementów dokumentacji lub/i robót pod

warunkiem, że dostarczone opracowania są kompletne z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć, a roboty przygotowawcze lub/i badania wykonane w pełnym zakresie zgodnie z projektem próbnego obciążenia.

Wykonanie dodatkowych badań zleconych przez Inżyniera podlega oddzielnej zapłacie tylko wtedy, gdy wyniki tych badań potwierdzają jakość robót zgodną z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.

PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 12699:2003 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale

przemieszczeniowe.

PN-EN 1536:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale wiercone

PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu

PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

PN-H-84023-6/A1:1996 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

Gatunki (Zmiana A1)

PN-ENV 10080:2004 Stal do zbrojenia betonu. Specjalna stal żebrowana B500

Warunki techniczne dostawy prętów, kręgów i siatek zgrzewanych

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe

wymagania stosowane w kraju

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe

wymagania stosowane w kraju

PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.

Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność; poprawki PN-EN 206-1:2003/Ap1:20033

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienie PN-EN 206-1:2003 Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność